材料系材料測試服務儀器調查表

| 儀器名稱 | 中文： 可變角度光譜式橢圓儀 |
| --- | --- |
|  | 英文：Variable angle spectroscopic ellipsometer | 簡稱 | VASE |
| 廠牌 | J.A. Woollam Co. | 國別 | 美國 |
| 型號 | V-VASE | 放置地點 | 材料科技館 R332-1 |
| 主要附件 | 四象限光感測器、校正標準試片 |
| 重要規格 | 光源：75W 氙燈 波長範圍：400 – 1100 nm |
| 儀器性能 | 藉由搭建光學模型並對量測結果進行擬合，可解析出薄膜的厚度及其光學常數(折射率、消光係數)。 VASE相較於單一角度，單一波長度量測，可大幅提升光學模型對量測結果擬合之準確性。 |
| 服務項目 | 薄膜厚度量測 薄膜及塊材全頻譜光學常數量測 |
| 服務時段 | 星期一至五 上午9點~下午5點 |
| 試片規格 | 試片大小：需大於20 mm*10 mm，表面光滑 基板：Si，Glass，fused silica，塊材(無薄膜) 薄膜厚度：10 nm~1000 nm之間 |
| 收費方式 | 學術單位：每件2000元，營利單位每件3200元。 資料點：400 nm~1100 nm，間距10 nm。 （參考NARLabs收費，學術單位：每件2500元，營利單位每件3800元。波長範圍僅針對可見光） 註： 本服務假設樣品各層為均質、無光學不等性項材料。塊材服務直接以point by point fitting方式取得光學常數，薄膜服務以Cauchy model於薄膜透明區決定厚度後，以point by point fitting方式取得光學常數。若因特殊樣品(Optical Anisotropy, Graded Layer, Thickness Non-uniformity等)將導致量測結果不準確，本服務概不負責。特殊樣品量測服務另行收費，請先與指導教授及管理人員洽談樣本準備細節。 |
| 設備預覽 |  |
| 指導教授 | 林皓武 | TEL | (03)5715131#33879 | E-MAIL | hwlin@mx.nthu.edu.tw |
| 管理人員 | 陳建宇 | TEL | (03)5715131#33837 | E-MAIL | jc18715@gmail.com |